| 規格 | 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名稱 | 一般男用紳士襪 | 一般男用雙重底紳士襪 | 一般男用短統休閒襪 | 一般男用運動襪 | 一般女用運動襪 | 一般女用休閒襪 |
| ㄧ | 原料成分 | 60支/2(+3%,-11%)精梳絲光棉紗(須符合6377 L4099 A級標準)×1根 75丹尼(+16%，-3%)聚酯加工絲(須符合3678 L4061 A級標準)與20丹尼(+15%，-10%)彈性絲(Spandex)各1根 使用CNS11733 K4081【橡膠絲】號數120之橡膠絲(須符合CNS11733 表2規定) (以上均含染整誤差) | 60支/2(+3%,-11%)精梳絲光棉紗(須符合6377 L4099 A級標準)×1根 75丹尼(+16%，-3%)聚酯加工絲(須符合3678 L4061 A級標準)與20丹尼(+15%，-10%)彈性絲(Spandex)各1根使用CNS11733 K4081【橡膠絲】號數120之橡膠絲(須符合CNS11733 表2規定) (以上均含染整誤差) | 32支/1(+3%，-10%)精梳棉紗(須符合6378 L4100 A級標準)×2根 75丹尼(+16%，-3%)聚酯加工絲(須符合3678 L4061 A級標準)與20丹尼(+15%，-10%)彈性絲(Spandex)各1根 使用CNS11733 K4081【橡膠絲】號數100之橡膠絲(須符合CNS11733 表2規定) (以上均含染整誤差) | 32支/1(+3%，-10%)精梳棉紗(須符合6378 L4100 A級標準)×3根 75丹尼(+16%，-3%)聚酯加工絲(須符合3678 L4061 A級標準)與20丹尼(+15%，-10%)彈性絲(Spandex)各1根 使用CNS11733 K4081【橡膠絲】號數100之橡膠絲(須符合CNS11733 表2規定) (以上均含染整誤差) | 32支/1(+3%，-10%)精梳棉紗(須符合6378 L4100 A級標準)×3根75丹尼(+16%，-3%)聚酯加工絲(須符合3678 L4061 A級標準)與20丹尼(+15%，-10%)彈性絲(Spandex)各1根 使用CNS11733 K4081【橡膠絲】號數100之橡膠絲(須符合CNS11733 表2規定) (以上均含染整誤差) | 32支/1(+3%，-10%)精梳棉紗(須符合6378 L4100 A級標準)×1根 75丹尼(+16%，-3%)聚酯加工絲(須符合3678 L4061 A級標準)與20丹尼(+15%，-10%)彈性絲(Spandex)各1根使用CNS11733 K4081【橡膠絲】號數120之橡膠絲(須符合CNS11733 表2規定) (以上均含染整誤差) |
| 二 | 針數 | 採單針筒200針(含)以上 | 採單針筒200針(含)以上 | 採雙針筒144針(含)以上 | 採單針筒144針(含)以上 | 採單針筒144針(含)以上 | 採單針筒200針(含)以上 |
| 三 | 染色堅牢度 | 耐光牢度 | 依CNS3846 L3075【耐氙弧燈光染色堅牢度檢驗法】(直射法)第三曝光法之規定測試，須達3級(含)以上。 |
|  |  | 耐洗染色堅牢度 | 依CNS1494 L3027【耐洗染色堅牢度檢驗法】A-2法之規定測試，變褪色須達3級(含)以上，染污須達3級(含)以上。(得以臺灣製產品MIT微笑標章品質驗證相關合格證明文件取代) |
|  |  | 耐汗染色堅牢度 | 依CNS1496 L3029【耐汗染色堅牢度檢驗法】之規定測試，酸性：變褪色須達3級(含)以上，染污須達3級(含)以上，鹼性：變褪色須達3級(含)以上，染污須達3級(含)以上。 |
|  |  | 耐摩擦染色堅牢度 | 依CNS1499 L3032【耐摩擦染色堅牢度檢驗法】I型機之規定測試，須達乾式3級(含)以上，濕式2-3級(含)以上。 |

| 規 格 | 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名稱 | 一般男用紳士襪 | 一般男用雙重底紳士襪 | 一般男用短統休閒襪 | 一般男用運動襪 | 一般女用運動襪 | 一般女用休閒襪 |
| 四 | 重量(公克/雙) | 28公克(含)以上 | 35公克(含)以上 | 32公克(含)以上 | 60公克(含)以上 | 50公克(含)以上 | 22公克(含)以上 |
| 五 | 尺寸 | 詳附表1 | 詳附表2 | 詳附表3 | 詳附表4 | 詳附表5 | 詳附表6 |
| 六 | 顏色 | 黑色、藏青色 | 黑色、藏青色 | 黑色、藏青色 | 白色、黑色 | 白色、黑色 | 白色、黑色 |
| 七 | 組織 | 組織須均衡且針織良好，襪身、襪底為平紋組織，襪口鬆緊部織1×1單面組織。 或依製造廠設計。 | 組織須均衡且針織良好，襪身、襪底為平紋組織，襪口鬆緊部織1×1單面組織。腳底、腳尖、腳跟部份內側加織60支/2(+3%,-11%)精梳絲光棉紗1根。 或依製造廠設計。 | 組織須均衡且針織良好，襪底為平紋組織，襪身織2×2羅紋組織，襪口鬆緊部織1×1羅紋組織。 或依製造廠設計。 | 組織須均衡且針織良好，襪身為平紋組織，襪底、腳尖、腳跟部份內側起毛圈，襪口鬆緊部織3×1單面組織。 或依製造廠設計。 | 組織須均衡且針織良好，襪身為平紋組織，襪底、腳尖、腳跟部份內側起毛圈，襪口鬆緊部織3×1單面組織。 或依製造廠設計。 | 組織須均衡且針織良好，襪身、襪底為平紋組織，襪口鬆緊部織1×1單面組織。 或依製造廠設計。 |
| 八 | 外觀 | 不得有漏針、跳針、斷線、疊縫、縫合彎曲、縫接不良、污染及破洞等缺點。 |
| 九 | 包裝及標誌 | 每雙襪子的襪口及襪頭中央各夾一鋁質襪夾後，裝入一易開透明塑膠袋中，每10雙再裝入一透明塑膠袋，以30袋裝入一適當大小之雙層瓦楞紙箱(須符合CNS2354 Z5020之要求)塑膠袋表面需印製案號、品名、數量、重量、製造廠名稱、製造日期，並加註「遠離火燭、嚴禁受潮」之字樣。紙箱外以2吋封箱膠封箱，並以PP打包帶打包成「井」字行固定，不足數量者，須於紙箱外標示清楚；包裝內視需要施以緩衝、固定、防水、防濕等措施，以避免產品於搬運或儲存中受損。或依訂購單位需求包裝。如適用機關須印製其他標誌、圖案、文字或符號，立約商應免費配合辦理。 另如有其他特殊包裝(如禮盒)之要求，得由訂購機關與立約商另行議定價格及條件。 依據經濟部標準檢驗局「紡織品檢驗作業規定」，本案各組各項交貨產品應於商品本體、最小單位包裝或以繫掛方式標示商品檢驗標識。 |
| 十 | 驗收項目 | 驗收項目： (1)接收(目視)檢查項目：四、五(以上量測)、六、八(以上目測)。 (2)製造廠自行檢驗或製造廠送交具公信力第三者檢驗單位(例如：財團法人紡織產業綜合研究所、財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心、財團法人全國認證基金會(TAF)認證的單位(如:SGS、ITS…等))之項目：一(彈性絲及橡膠絲除外)、三、九按說明中相關之CNS規定檢驗。(彈性絲及橡膠絲由襪品製造廠出具原料成分證明書並檢附該襪品購紗證明) (3)適用機關若對上述第(2)點之檢驗報告(註)有疑慮時，得會同立約商代表依CNS2779 Z4006(計數值檢驗程序及抽樣表)辦理抽樣及檢驗，檢驗費用由適用機關負擔。 ※(註)同一項次產品，製造廠得檢附具公信力第三者檢驗單位1年以內之檢驗報告。 |

註：1、重量稱重準備須在標準狀態(溫度20±2℃，相對溼度為65±2%)

2、量測尺寸置於一平台上，自然攤平並除去不自然的皺紋，且不得施以任何張力。

註：1、重量稱重準備須在標準狀態(溫度20±2℃，相對溼度為65±2%)

2、量測尺寸置於一平台上，自然攤平並除去不自然的皺紋，且不得施以任何張力。

附表六: 一般女用休閒襪

| 部 位 | A | B | C | D | 重量/雙 最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般 公差 | ±1.0cm | ±0.5cm | ±1.5cm | ±0.5cm |  |
| 尺寸 | 6cm | 6cm | 20cm | 7cm | 50gm 以上 |

# Text boxes

第一組:一般男女用襪及運動襪

產品規格:

註: 適用機關如訂購其他顏色之襪子，立約商得以製造廠現有產品之顏色提供為準。

附表一: 一般男用紳士襪

| 部 位 | A | B | C | D | 重量/雙 最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般 公差 | ±1.0cm | ±0.5cm | ±1.5cm | ±0.5cm |  |
| 尺寸 | 15cm | 3cm | 23cm | 6.5cm | 32gm 以上 |

附表五: 一般女用運動襪

| 部 位 | A | B | C | D | 重量/雙 最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般 公差 | ±1.0cm | ±0.5cm | ±1.5cm | ±0.5cm |  |
| 尺寸 | 10.5cm | 1.5cm | 18cm | 7cm | 22gm 以上 |

| 部 位 | A | B | C | D | 重量/雙 最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般 公差 | ±1.0 cm | ±0.5 cm | ±1.5 cm | ±0.5 cm |  |
| 尺寸 | 18cm | 5cm | 23cm | 7cm | 28gm 以上 |

附表三: 一般男用短統休閒襪

附表二: 一般男用雙重底紳士襪

| 部 位 | A | B | C | D | 重量/雙 最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般 公差 | ±1.0 cm | ±0.5 cm | ±1.5 cm | ±0.5 cm |  |
| 尺寸 | 6cm | 12cm | 23cm | 7.5cm | 60gm 以上 |

契約條款附件一

附表四:一般男用運動襪

註：1、重量稱重準備須在標準狀態(溫度20±2℃，相對溼度為65±2%)

2、量測尺寸置於一平台上，自然攤平並除去不自然的皺紋，且不得施以任何張力。

| 部 位 | A | B | C | D | 重量/雙 最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般 公差 | ±1.0cm | ±0.5cm | ±1.5cm | ±0.5cm |  |
| 尺寸 | 18cm | 5cm | 23cm | 7cm | 35gm 以上 |