| 項目 規格 | 第1組:毛巾、方巾 |
| --- | --- |
|  | 第1項:62.5 公克毛巾 | 第2項:75 公克毛巾 | 第3項:87.5 公克毛巾 | 第4項:93.75 公克毛巾 | 第5項:120 公克毛巾 | 第6項:135 公克毛巾 | 第7項:56.25公克方巾 |
| 一 | 重量每件____ 公克(含)以上 | 62.5公克/條 (750公克/打) | 75公克/條 (900公克/打) | 87.5公克/條(1050公克/打) | 93.75公克/條(1125公克/打) | 120公克/條 (1440公克/打) | 135公克/條 (1620公克/打) | 56.25公克/條(675公克/打) |
| 二 | 原料:100%純棉紗 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 三 | 尺寸:長度:79公分，寬度:33公分，公差:＋－5% | 長度:76公分， 寬度:33公分， 公差:＋－5% | 長度:76公分， 寬度:33公分， 公差:＋－5% | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 長度:36公分， 寬度:33公分， 公差:＋－5% |
| 四 | 紗支 | 底徑:20支(含)以上S/1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 32S/2 | 20S/2 | ˇ |
|  |  | 毛徑:20支(含)以上S/1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 20S/2 | 20S/2 | 20S/1 | ˇ |
|  |  | 緯紗:20支(含)以上S/1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 16S/1 | 16S/1 | ˇ |
| 五 | 密度 | 底徑、毛徑各____根/英吋(含)以上 | 28 | 30 | 32 | 32 | 30 | 30 | 38 | 28 |
|  |  | 緯紗____根/英吋(含)以上 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 50 | 40 |
| 六 | 抗拉 強度 | 經向:____公斤(含)以上 | 12 | 12 | 16 | 16 | 28 | 28 | 30 | 25 |
|  |  | 緯向:____公斤(含)以上 | 16 | 16 | 19 | 19 | 28 | 28 | 40 | 25 |
| 七 | 含漿率:6%(含)以下，依CNS1335規定 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 八 | 回潮率:8.5%(含)以下，依CNS1335規定 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |

| 項目 規格 | 第一組:毛巾、方巾 |
| --- | --- |
|  | 第1項:62.5 公克毛巾 | 第2項:75 公克毛巾 | 第3項:87.5 公克毛巾 | 第4項:93.75 公克毛巾 | 第5項:120 公克毛巾 | 第6項:135 公克毛巾 | 第7項:56.25公克方巾 |
| 九 | 顏色:白色/素色(例如:草綠、天空藍、米黃)/印花 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 白色、素色 |
| 十 | 毛徑長度須為底徑長度5倍(含)以上 | 4倍 | 4倍 | 4倍 | 4倍 | 4倍 | ˇ | 4倍 |
| 十一 | 外觀:經緯紗編織勻稱，起毛長度整齊，捲邊平直，不得有破洞、色差、跳針及污漬等瑕疵。 |
| 十二 | 縫製:(一)左右布邊以機器五線捲邊，捲邊大小為0.5公分±5%，兩側留邊3公分＋－0.5公分。 :(二)縫製均以40支雙股SP線縫牢，針腳每五公分應在12針含以上，且縫線須平順整齊。 |
| 十三 | 包裝標示:每條毛巾、方巾以一透明塑膠袋包裝，每12條1包，每20包(方巾每40包)用一瓦楞紙箱盛裝(訂購量超過1萬條以上者每條毛巾、方巾免個別以一透明塑膠袋包裝，採每50條1包，每4包用一瓦楞紙箱盛裝)，再以PVC帶打包成井字型，箱面需印製案號、品名、數量、重量、製造廠名稱、製造日期，並加註「遠離火燭、嚴禁受潮」之字樣。如適用機關須印製其他標誌、圖案、文字或符號，立約商應免費配合辦理。 |
| 十四 | 驗收項目: 接收(目視)檢查項目:一、三(以上量測)、九、十一、十二 製造商(指製造工廠或以委託加工製造(OEM)方式製造之受委託製造廠商(工廠))自行檢驗，或送交具公信力第三者檢驗單位檢驗(例如:財團法人紡織產業綜合研究所…等)之項目:二、四(以上按CNS 11263第7-4節及CNS 2339規定檢驗)、五、六(按CNS12915 L3233條式法檢驗)、七、八(按CNS1335 L3017規定檢驗) 適用機關若對上述第(2)點之檢驗報告有疑慮時，得會同立約商代表依CNS2779 Z4006(計數值檢驗程序及抽樣表)辦理抽樣及檢驗，檢驗費用由適用機關負担。 |
| 十五 | 其他:若適用機關訂購單條2色(含)以上之產品，得與立約商另議價格。 |

# Text boxes

# 契約條款附件一

集中採購毛巾採購規範表

第2組;第1頁;共2頁

第1組;第1頁;共2頁

第1組;第2頁;共2頁

# 契約條款附件一

集中採購毛巾採購規範表

| 項目 規格 | 第2組:運動巾、包/浴巾、毛巾被 |
| --- | --- |
|  | 第1項:160公克運動巾 | 第2項:300公克浴巾 | 第3項:450公克浴巾 | 第4項:600公克提花浴巾 | 第5項:600公克浴巾 | 第6項:800公克提花單人毛巾被 | 第7項:1125公克雙人毛巾被 | 第8項:300公克包巾 |
| 一 | 重量每件____ 公克(含)以上 | 160公克/條 | 300公克/條 | 450公克/條 | 600公克/條 | 600公克/條 | 800公克/條 | 1125公克/條 | 300公克/條 |
| 二 | 原料:100%純棉紗 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 三 | 尺寸:長度:____公分，寬度:____公分，公差:＋－5% | 長度:106公分， 寬度:33公分， 公差:＋－5% | 長度:137公分， 寬度:66公分， 公差:＋－5% | 長度:142公分， 寬度:70公分， 公差:＋－5% | 長度:142公分， 寬度:70公分， 公差:＋－5% | 長度:152公分， 寬度:74公分， 公差:＋－5% | 長度:182公分， 寬度:122公分， 公差:＋－5% | 長度:218公分， 寬度:152公分， 公差:＋－5% | 長度:90公分， 寬度:90公分， 公差:＋－5% |
| 四 | 紗支 | 底徑:20支(含)以上S/1 | ˇ | ˇ | ˇ | 20S/2 | 20S/2 | ˇ | ˇ | 32/2 |
|  |  | 毛徑:20支(含)以上S/1 | ˇ | ˇ | ˇ | 20S/2 | 20S/2 | ˇ | ˇ | 32/2 |
|  |  | 緯紗:20支(含)以上S/1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | - | - | 20/1 |
| 五 | 密度 | 底徑、毛徑各____根/英吋(含)以上 | 30 | 32 | 32 | 30 | 30 | 28 | 30 | 35以上 |
|  |  | 緯紗____根/英吋(含)以上 | 42 | 42 | 42 | 45 | 48 | 28 | 45 | 50以上 |
| 六 | 抗拉強度 | 經向:____公斤(含)以上 | 25 | 16 | 22 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
|  |  | 緯向:____公斤(含)以上 | 25 | 19 | 23 | 32 | 32 | 25 | 32 | 30 |

| 項目 規格 | 第2組: 運動巾、包/浴巾、毛巾被 |
| --- | --- |
|  | 第1項:160公克運動巾 | 第2項:300公克浴巾 | 第3項:450公克浴巾 | 第4項:600公克提花浴巾 | 第5項:600公克浴巾 | 第6項:800公克提花單人毛巾被 | 第7項: 1125公克雙人毛巾被 | 第8項:300公克包巾 |
| 七 | 含漿率:6%(含)以下，依CNS1335規定 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 八 | 回潮率:8.5%(含)以下，依CNS1335規定 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 九 | 顏色:白色/素色(例如:草綠、天空藍、米黃)/印花 | ˇ | ˇ | ˇ | 白色/素色 | ˇ | 白色/素色 | 白色、素色 | ˇ |
| 十 | 毛徑長度須為底徑長度5倍(含)以上 | 4倍 | 4倍 | 4倍 | 4倍 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 十一 | 外觀:經緯紗編織勻稱，起毛長度整齊，捲邊平直，不得有破洞、色差、跳針及污漬等瑕疵。 |
| 十二 | 縫製:(一)左右布邊以機器五線捲邊，捲邊大小為0.5公分±5%，兩側留邊3公分＋－0.5公分。 :(二)縫製均以40支雙股SP線縫牢，針腳每五公分應在12針含以上，且縫線須平順整齊。 |
| 十三 | 包裝標示:每條浴巾等各項產品以一透明塑膠袋包裝後，放置在手提袋內。如適用機關須印製其他標誌、圖案、文字或符號，立約商應免費配合辦理。 |
| 十四 | 驗收項目: 接收(目視)檢查項目:一、三(以上量測)、九、十一、十二。 製造商(指製造工廠或以委託加工製造(OEM)方式製造之受委託製造廠商(工廠))自行檢驗，或送交具公信力第三者檢驗單位檢驗(例如:財團法人紡織產業綜合研究所…等)之項目:二、四(以上按CNS 11263第7-4節及CNS 2339規定檢驗)、五、六(按CNS12915 L3233條式法檢驗)、七、八(按CNS1335 L3017規定檢驗)。 (3)適用機關若對上述第(2)點之檢驗報告有疑慮時，得會同立約商代表依CNS2779 Z4006(計數值檢驗程序及抽樣表)辦理抽樣及檢驗，檢驗費用由適用機關負担。 |
| 十五 | 其他:若適用機關訂購單條2色(含)以上之產品，得與立約商另議價格。 |

第2組;第2頁;共2頁